ПАСПОРТ

Банка металлическая цилиндрической формы с центральным расположением горловины емкостью 2,4 литра (изделие № 9)

ТУ 141740-1-80515758-2010

Товаросопроводительный документ: Товарная накладная № 234 ОТ 17 февраля 2015 г.

Пункт назначения: ООО НПП "ВМП-Нева" Номер партии:

Количество банок, 756 (Семьсот пятьдесят шесть) шт.

Марка жести: ЭЖК

Материал уплотнительной пасты: ЛПУ-ЗМ

Наименование показателя	ТУ 141740-1-80515758-2010	Результат испытаний
1. Внешний вид, качество поверхности швов и покрытий	Визуально	Соответствует
2. Размеры банок и крышек	Специальный шаблон с погрешностью не более 0,1 мм	Высота 136мм - 2мм Диаметр горловины 105мм Диаметр наружный 156 мм
3. Герметичность швов	На воздушно-водяном тестере под давлением 0,2 кг/кв. см	Соответствует
4. Контроль механической прочности банок на сжатие	Пресс, обеспечивающий измерение усилий с погрешностью не более +/- 2% от измеряемой величины	Соответствует

Начальник ОТК

ШТАМП ОТК

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 141740-1-80515758-2010

НЕ БРОСАТЬ! Хранить в сухом месте