ПАСПОРТ

Банка металлическая цилиндрической формы с центральным расположением горловины емкостью 2,4 литра (изделие № 9)

ТУ 141740-1-80515758-2010

Товаросопроводительный документ: Товарная накладная № 234 ОТ 17 февраля 2015 г.

Пункт назначения: ООО НПП "ВМП-Нева" Номер партии:

Количество банок, 756 (Семьсот пятьдесят шесть)   шт.

Марка жести: ЭЖК

Материал уплотнительной пасты: **ЛПУ-ЗМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ТУ 141740-1-80515758-2010 | Результат испытаний |
| 1. Внешний вид, качество поверхности швов и покрытий | Визуально | **Соответствует** |
| 2. Размеры банок и крышек | Специальный шаблон с погрешностью не более 0,1 мм | **Высота 136мм - 2мм**  *Диаметр горловины 105мм*  *Диаметр наружный 156 мм* |
| 3. Герметичность швов | На воздушно-водяном тестере под давлением 0,2 кг/кв. см | **Соответствует** |
| 4. Контроль механической прочности банок на сжатие | Пресс, обеспечивающий измерение усилий с погрешностью не более +/- 2% от измеряемой величины | **Соответствует** |

Начальник ОТК

ШТАМП ОТК

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 141740-1-80515758-2010

НЕ БРОСАТЬ! Хранить в сухом месте